（包括不限于铜排护罩、端柱护罩、端柱护套、接线座绝缘件、电池绝缘板、绝缘卡槽、绝缘子、封头等）

- 检验项目

- 主检

1.1 材质

1.2尺寸

1.3阻燃性

1.4绝缘子相关要求

1.5 EU RoHS 指令和EU REACH 法规要求

1.6 塑化剂要求

2、次检

外观

二、技术要求

1、材质：应符合设计文件要求。

2、尺寸：塑料注塑件（包括不限于铜排护罩、端柱护罩、端柱护套、接线座绝缘件、电池绝缘板、绝缘子、绝缘螺帽、绝缘卡槽、封头等），其偏差符合设计文件要求。

3、阻燃性：需符合GB/T 2408- 2008中第9.4 V- 0（垂直级）的要求或UL94中的V-0级要求。

4、绝缘子相关要求：

- 内嵌的前后二个螺纹管应同心、与绝缘体结合牢固、无松动；

- 二个螺纹管末端距绝缘子二端为（2±0.5）mm；二个螺纹管之间间距为（10±1）mm；

- 绝缘子螺纹深度应满足：螺栓旋入深度≥24mm（用于固定架子）；带绝缘螺帽的螺栓旋入绝缘子螺纹内深度≥8mm（用于固定有机玻璃护罩）。

5、EU RoHS 指令和EU REACH 法规要求:

5.1 EU RoHS 指令（2011/65/EU）一级环境使用物质限量要求:

| 序号 | 有害物质名称 | 限值(mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镉以及镉化合物 | ≤100 |
| 2 | 铅以及铅化合物 | ≤1000 |
| 3 | 汞以及汞化合物 | ≤1000 |
| 4 | 六价铬化合物 | ≤1000 |
| 5 | 多溴联苯 PBB | ≤50 |
| 6 | 多溴二苯醚 PBDE | ≤50 |
| 7 | 邻苯二甲酸(2-乙己基酯)（DEHP） | ≤50 |
| 8 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | ≤50 |
| 9 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | ≤50 |
| 10 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | ≤50 |

5.2  EU REACH 法规（EC 1907/2006）二级环境使用物质限量要求：

| 名称 | CAS编号 | 限值（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
| REACH 高度关注物质 | 见(0600001937)文件 | 1000 |
| 说明： 1、REACH 高关注度候选物质，依据欧盟 REACH法规要求；高关注度候选物质清单会不断更新，以欧盟官方公布的为准(http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)； 2、公司根据以上要求更新内部下发的高度关注物资清单，以确保最终产品的REACH符合性； 3、塑化剂类有害物质限值≤50（mg/kg）。 |  |  |

6、塑化剂要求：

- 塑化剂类有害物质包含邻苯类、对苯类、脂肪族二元酸酯、脂肪酸酯、苯多酸酯、多元醇酯、环氧烃类、烷基磺酸酯等；

- 包含EU RoHS 指令（2011/65/EU）及EU REACH 法规（EC 1907/2006）规定的塑化剂类有害物质，及不限于邻苯类及对苯类的有害物质限值≤50（mg/kg）；

- 下表是目前注塑过程中常用的有害物质：

| - 序号 | - 邻苯类 |  | - 序号 | - 对苯类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 有害物质名称 | - 代号 |  | - 有害物质名称 | - 代号 |
| - 1 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 14 | 二甘醇二苯甲酸酯 | DEDB |
| - 2 | - 邻苯二甲酸二乙酯 | - DEP | - 15 | - 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | - PBT |
| - 3 | 邻苯二甲酸二辛酯 | DOP | 16 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | MDI |
| - 4 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | DINP | 17 | 对苯二甲酸二甲酯 | DMT |
| - 5 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCPD | 18 | 对苯二异氰酸酯 | PPDI |
| - 6 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 19 | 对苯二甲酸酯 | DOTP |
| - 7 | 邻苯二甲酸二异癸酯 | DIDP | …… | …… |  |
| - 8 | 邻苯二甲酸二己酯 | DNHP |  |  |  |
| - 9 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP |  |  |  |
| - 10 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP |  |  |  |
| - 11 | 邻苯二甲酸(2-乙己基酯) | DEHP |  |  |  |
| - 12 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP |  |  |  |
| - 13 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | BBP |  |  |  |

7、塑料注塑件外观要求：表面光洁，无明显划痕、毛刺，无夹杂、色斑、缩坑等注塑缺陷，颜色均匀一致。

三、检验手段

1、材质：供方提供出厂检验报告。

2、用游标卡尺测量尺寸。

3、阻燃性检验按照GB/T 2408- 2008或UL94的相关要求。

4、绝缘子螺纹管的相关要求检测时应抽样解剖绝缘子，用游标卡尺检测螺管到绝缘子边缘的距离以及螺纹管之间的间距应符合技术要求。

5、绝缘子螺纹深度的检测，采用将螺栓和带绝缘螺帽的螺栓旋入绝缘子后检测螺栓的旋入深度。

6、镉、汞、铅检验方法见《RoHS中镉、汞、铅重金属检测及管控标准》 。

7、EU RoHS 指令和EU REACH 法规及塑化剂要求的有害物质含量的检测报告数值应符合第5、6条规定。

8、外观质量目视检查。

9、以上检验项目如有不符合规定要求时，评审后拒收或让步接收。

四、说明

其它未注说明请参考国标: GB/T 14486-2008《塑料模塑件尺寸公差》 。