一、检验项目

1、主检

1.1尺寸

1.2物理机械性能

1.3电性能

1.4外观

1.5颜色

1.6阻燃性

1.7 EU RoHS 指令和EU REACH 法规要求

1.8塑化剂要求

2、次检

第三方检测报告

二、技术要求

1、规格尺寸（见表1）：

表1

| 厚度（mm） |  | 宽度(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 |
| 3 | +0.6 -0.4 | 900，1000,1100，1200，1300,1400,1500 | ±20 |
| 5 | +0.6 -0.4 |  |  |
| 注：绝缘板长度由物流部与供应商商定。 |  |  |  |

2、物理机械性能（见表2）：

表 2

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 硬度（邵尔A）/度 | 55～75 |
| 拉伸强度/MPa | ≥5.0 |
| 扯断伸长率/% | ≥250 |
| 定伸（150%）永久变形/% | ≤25 |
| 热空气老化（70℃×72h）后：拉伸强度降低率/% | ≤30 |
| 吸水率（23℃蒸馏水×24h）/% | ≤1.5 |

3、电性能（见表3）：

表 3

| 厚度/mm | 试验电压/（有效值）kV | 最小击穿电压/（有效值）kV |
| --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 6 |
| 5 | 15 | 20 |

4、外观质量（见表4）：

表 4

| 缺陷名称 | 质 量 要 求 |
| --- | --- |
| 明疤或凹凸不平 | 深度或高度不得超过板厚度极限偏差，每5m2内面积小于100mm2的明疤不超过两处 |
| 气泡 | 每平方米内，面积小于100mm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm |
| 杂质 | 深度及长度不超过板厚度的1/10 |
| 海绵状 | 不允许有 |
| 裂纹 | 不允许有 |

5、橡胶板的颜色为黑色。

6、阻燃性：应符合GB/T 2408- 2008中第9.4 V- 0（垂直级）的要求或UL94中V-0级要求。

7、EU RoHS 指令和EU REACH 法规要求:

7.1 EU RoHS 指令（2011/65/EU）一级环境使用物质限量要求:

| 序号 | 有害物质名称 | 限值(mg/kg) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镉以及镉化合物 | ≤100 |
| 2 | 铅以及铅化合物 | ≤1000 |
| 3 | 汞以及汞化合物 | ≤1000 |
| 4 | 六价铬化合物 | ≤1000 |
| 5 | 多溴联苯 PBB | ≤50 |
| 6 | 多溴二苯醚 PBDE | ≤50 |
| 7 | 邻苯二甲酸(2-乙己基酯)（DEHP） | ≤50 |
| 8 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | ≤50 |
| 9 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | ≤50 |
| 10 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | ≤50 |

7.2  EU REACH 法规（EC 1907/2006）二级环境使用物质限量要求：

| 名称 | CAS编号 | 限值（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
| REACH 高度关注物质 | 见(0600001937)文件 | 1000 |
| 说明： 1、REACH 高关注度候选物质，依据欧盟 REACH法规要求；高关注度候选物质清单会不断更新，以欧盟官方公布的为准(http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)； 2、公司根据以上要求更新内部下发的高度关注物资清单，以确保最终产品的REACH符合性； 3、塑化剂类有害物质限值≤50（mg/kg）。 |  |  |

8、塑化剂要求：

- 塑化剂类有害物质包含邻苯类、对苯类、脂肪族二元酸酯、脂肪酸酯、苯多酸酯、多元醇酯、环氧烃类、烷基磺酸酯等；

- 包含EU RoHS 指令（2011/65/EU）及EU REACH 法规（EC 1907/2006）规定的塑化剂类有害物质，及不限于邻苯类及对苯类的有害物质限值≤50（mg/kg）；

- 下表是目前注塑过程中常用的有害物质：

| - 序号 | - 邻苯类 |  | - 序号 | - 对苯类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 有害物质名称 | - 代号 |  | - 有害物质名称 | - 代号 |
| - 1 | 邻苯二甲酸二甲酯 | DMP | 14 | 二甘醇二苯甲酸酯 | DEDB |
| - 2 | - 邻苯二甲酸二乙酯 | - DEP | - 15 | - 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | - PBT |
| - 3 | 邻苯二甲酸二辛酯 | DOP | 16 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | MDI |
| - 4 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | DINP | 17 | 对苯二甲酸二甲酯 | DMT |
| - 5 | 邻苯二甲酸二环己酯 | DCPD | 18 | 对苯二异氰酸酯 | PPDI |
| - 6 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | DNOP | 19 | 对苯二甲酸酯 | DOTP |
| - 7 | 邻苯二甲酸二异癸酯 | DIDP | …… | …… |  |
| - 8 | 邻苯二甲酸二己酯 | DNHP |  |  |  |
| - 9 | 邻苯二甲酸二戊酯 | DPP |  |  |  |
| - 10 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | DIBP |  |  |  |
| - 11 | 邻苯二甲酸(2-乙己基酯) | DEHP |  |  |  |
| - 12 | 邻苯二甲酸二丁酯 | DBP |  |  |  |
| - 13 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | BBP |  |  |  |

三、检验手段

1、尺寸

1.1用游标卡尺测量厚度；

1.2用钢卷尺测量宽度和长度。

2、阻燃性检验按照GB/T 2408- 2008或UL94的相关要求。

3、镉、汞、铅检验方法见《RoHS中镉、汞、铅重金属检测及管控标准》 。

4、EU RoHS 指令和EU REACH 法规及塑化剂要求的有害物质含量的检测报告数值应符合第7、8条规定。

5、外观质量目视检查。

6、物理机械性能、电性能等测定，按HG 2949-1999的规定进行，并出具第三方检测报告（供应商出具检测报告，供应合同中明确质保责任）。

四、说明

其它未注说明请参考: HG 2949-1999《电绝缘橡胶板》 。